Exercice 1 :

Monter que pour le stratifié, à plis identiques, [+ / -] (Figure ci – contre, Fig.1) sollicité dans son plan à la résultante Nx  on aura :

Figure 1

Exercice 2 :

Soit un stratifié [45/-45/-45/45] de composite carbone/époxy AS/3501, dont les plis ont une épaisseur de t = 0.25 mm. Calculez la matrice de rigidité ABD du stratifié.

Rép. :

Exercice 3 :

Prouvez que pour les stratifiés symétriques la matrice de couplage B est nulle, c – à – d  qu’on doit avoir [Bij] = 0.

Exercice 4 :

Soit un stratifié [45 / −45] de composite carbone/époxy AS/3501 dont les plis ont une épaisseur de 0.25 mm. Déterminer la matrice de rigidité du stratifié.

Exercice 5 :

Un stratifié [45/-45] de composite carbone/époxy AS/3501 dont les plis ont une épaisseur de 0.25 mm est soumis à une force de traction uniaxiale Nx = 30 MPa – mm ou N/mm, calculez les déformations et les contraintes dans les plis du stratifié.

Exercice 6 :

Figure 2

On considère un stratifié constitué de deux couches d'un composite unidirectionnel (figure 2). La couche inférieure de 3 mm d'épaisseur est orientée à 45° du repère (x,y,z) du stratifié. La couche supérieure est orientée à 0° et a une épaisseur de 5 mm. Le matériau composite unidirectionnel constituant les deux couches est un composite époxyde-fibres de verre de caractéristiques mécaniques : E1 = 46 GPa ; E2 = 10 GPa ; G12 = 4.6 GPa ;  = 0.31.

Calculer la matrice de rigidité ABD du stratifié.