CH 1 : 	L'ACIER MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Introduction :

L’acier est un matériau constitué essentiellement de fer et d’un peu de charbon, qui sont extraits de matières premières dans les mines. Le charbon intervient dans l’acier avec des proportions très faibles, en générale de l’ordre de 1%.

Autre éléments peuvent être mélangés au fer et au charbon, soit comme impureté du minerai (phosphore, soufre….), soit comme ajout volontaire (silicium et de manganèse) pour améliorer les caractéristiques mécaniques du produit final comme la résistance, la dureté, la limité d’élasticité, la résilience…

L’opération de l’élaboration du produit final passe par deux phases distinctes :

-Phase 1 : introduction du minerai dans le four à environ 900°C, il permet D’obtenir la fonte

La fonte produite est un alliage métallique contenant essentiellement du fer et dont la teneur en carbone est supérieure à 2%. Dans la pratique les pourcentages de carbone se situent le plus souvent entre 3 et 4% et on trouve aussi dans la fonte du silicium (0.5 à 2.5%), du manganèse (moins de 1%), du phosphore (moins de 2%) et des traces de soufre. On peut produire plusieurs types de fontes destinées à différents usages. Mais la fonte d’affinage ou fonte blanche et qui représente plus de 80% de la production et est destinée à la fabrication de l’acier. Le fer est à l’état de cémentite (Fe3C).

-Phase 2 : Le four est chauffé à 1500°c environ pour diminuer (bruler) le carbone avec insufflation d’oxygène

Tableau 1- Classifications des Aciers selon la teneur en carbone

Traitements Mécaniques Concernant Les Aciers

- II-1- Le Corroyage :

Les propriétés de l’acier peuvent être améliorées par suite d’essais mécaniques ; pendant le laminage la structure cristalline est modifiée, en effet, les cristaux sont fragmentés et dirigés avec les fibres dans le sens de laminage, ce que améliore la qualité de l’acier dans la direction de laminage et la diminue dans l’autre sens.

- II-2- L’écrouissage :

- L’étirage et le pliage au-delà de la limite d’élasticité sont appelés Ecrouissage, ils sont souvent effectués à froid ou bien à chaud (contrainte thermique). L’écrouissage a pour but d’offrir une seconde limite d’élasticité supérieure à celle d’origine.

Essai de traction des Aciers

- L’essai est réalisé sur une éprouvette cylindrique de diamètre d0 et de longueur de 5. d0 (NF A03101).

Figure 01 : Courbe contrainte – déformation de l’acier sous traction

IV- Produit laminé de l’acier pour construction

Pour obtenir le produit final, des procédés d’industrialisation sont mis en œuvre pour réaliser les formes et dimensions désirées

IV-1- Produit laminé à chaud

L’acier en fusion est canalisé dans des canaux pour réduire sa température et ensuite il passe dans des laminoirs pour avoir les profilés désirés

Figure 02 : Laminoirs
On peut obtenir des profilés en double T : HEA HEB HEM …

Profilé en U : UNP et UAP

Des cornières , fer plat ….

IV-2- Produit laminé à froid

Ils  sont obtenus suite aux opérations de martellement et de presse sur des produits à faible épaisseur généralement.

Figure 03: produit de laminage à froid

TD EX1 : quelle- est la nature de ces matériaux ?

| poutre 1 (poutre alu 420*20*2) |  |  |  | poutre 2 (poutre alu 420*20*1) |  |  |  | poutre 3 (poutre acier galvanisé 420*20*1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charge (N) | allongement (mm) | contrainte (Mpa) | déformation | charge (N) | allongement (mm) | contrainte (Mpa) | déformation | charge (N) | allongement (mm) | contrainte (Mpa) | déformation |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 180 | 0,025 |  |  | 180 | 0,055 |  |  | 180 | 0,02 |  |  |
| 360 | 0,055 |  |  | 360 | 0,105 |  |  | 360 | 0,045 |  |  |
| 540 | 0,08 |  |  | 540 | 0,145 |  |  | 540 | 0,065 |  |  |
| 720 | 0,105 |  |  | 720 | 0,195 |  |  | 720 | 0,08 |  |  |
| 900 | 0,13 |  |  | 900 | 0,24 |  |  | 900 | 0,1 |  |  |
| poutre 1 | longueur (mm) | 420 |  | poutre 2 | longueur (mm) | 420 |  | poutre 3 | longueur (mm) | 420 |  |
|  | section (mm²) | 40 |  |  | section (mm²) | 20 |  |  | section (mm²) | 20 |  |

| poutre 1 (poutre alu 420*20*2) |  |  |  | poutre 2 (poutre alu 420*20*1) |  |  |  | poutre 3 (poutre acier galvanisé 420*20*1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charge (N) | allongement (mm) | contrainte (Mpa) | déformation | charge (N) | allongement (mm) | contrainte (Mpa) | déformation | charge (N) | allongement (mm) | contrainte (Mpa) | déformation |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0,025 | 4,5 | 5,95238E-05 | 180 | 0,055 | 9 | 0,000131 | 180 | 0,02 | 9 | 4,7619E-05 |
| 360 | 0,055 | 9 | 0,000130952 | 360 | 0,105 | 18 | 0,00025 | 360 | 0,045 | 18 | 0,00010714 |
| 540 | 0,08 | 13,5 | 0,000190476 | 540 | 0,145 | 27 | 0,0003452 | 540 | 0,065 | 27 | 0,00015476 |
| 720 | 0,105 | 18 | 0,00025 | 720 | 0,195 | 36 | 0,0004643 | 720 | 0,08 | 36 | 0,00019048 |
| 900 | 0,13 | 22,5 | 0,000309524 | 900 | 0,24 | 45 | 0,0005714 | 900 | 0,1 | 45 | 0,0002381 |
| poutre 1 | longueur (mm) | 420 |  | poutre 2 | longueur (mm) | 420 |  | poutre 3 | longueur (mm) | 420 |  |
|  | section (mm²) | 40 |  |  | section (mm²) | 20 |  |  | section (mm²) | 20 |  |